Cabos Subterrâneos de Alto Desempenho a Base de XLPE

Jorge Tomioka

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC

Contato: tomioka@lactec.org.br

Os cabos para redes subterrâneos a cada vêm sendo utilizadas em grandes centros urbanos e em locais onde não são utilizados redes aéreas correspondendo áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em muitas concessionárias são utilizados diversos tipos de cabos com diferentes classes e materiais de isolação devido a disponilização em determinadas épocas de aquisição. Para cada tipo de material de isolação existem técnicas diferentes de ensaios normalizados internacionalmente tais como ASTM e os procedimentos da CIGRÉ. Atualmente a isolação utilizando EPR (Ethylene Polypropilene Rubber) e XLPE (Cross Linked Polyethylene) é amplamente utilizada pelos fabricantes de cabos para redes subterrâneas, cerca de 90% da sua totalidade. No entanto, existem questões sofre o desempenho destes dois materiais onde são discutidas as perdas dielétricas e elétricas, propriedades mecânicas, formulações, processamentos entre outras propriedades. Estes cabos naturalmente sofrem degradações e/ou envelhecimentos acelerados quando utilizado em campo devido à ação do campo elétrico intenso e da alta temperatura operacional.  As modificações químicas que ocorrem nos volumes dos isolantes podem ser atribuídas às formulações, falhas na instalação, falhas na fabricação entre outros fatos pertinentes. Devido à presença de imperfeições no volume do dielétrico isolante e nas interfaces internas e externas ocorrem o fenômeno arborescências ou "water trees" ou "electrical trees". As arborescências são extremamente sutis quanto ao seu início. Nenhuma técnica de diagnóstico de cabos é possível detectar as arborescências no início. Este fenômeno pode durar meses a anos e no estágio final o isolante sofre a ruptura dielétrica. Os cabos de qualidade inferior apresentam muitos problemas de fabricação, tais como, formulação, processamento, entre outras atividades pertinentes. Como indicar o cabo mais adequado? Quais são os critérios técnicos para avaliar as propriedades dos materiais isolantes? Como são realizadas as caracterizações dos isolantes dos cabos?  Quais são as técnicas adequadas para emendas e terminais? As atividades de caráter científico sobre as propriedades dos materiais isolantes utilizados na fabricação de cabos geram uma grande quantidade de informações para as concessionárias de energia elétrica com mais profundidade. Estas informações podem ser vitais para a seleção de fornecedores e de procedimentos para instalação e manutenção das redes subterrâneas. Pretende-se ainda formar recursos humanos qualificados para atender a possível demanda para o setor elétrico na tentativa de elevar o nível de qualidade dos materiais isolantes para assegurar a qualidade de energia elétrica junto aos consumidores.